| 工程结构质量综合评价报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工许可证 |  |  |  |
| 工程地点 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑面积 |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 结构/层数 |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 监督单位 |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| 开工日期 |  |  |  |  |  | 结构验收日期 |  |  | 评价日期 |  |  |  |
| 一、工程概况 | 本工程总建筑面积为23595㎡，结构型式为现浇钢筋砼框架，采用15米、长250根、直径1000人工挖孔桩基础，c30、s8砼500厚筏板基础，共三十六层，其中地下一层为车库、一层至三层为商场，四层以上为商住楼，总建筑高度为110㎡，填充墙采用多孔粘土砖；地下室防水采用 “991”防水涂膜二道和s8防水砼。 本工程结构部分共有以下子分部（各自在项目中占的工程量明确比例进行分配）： □混凝土结构 □劲钢（管）混凝土 □砌体结构 □钢结构 □木结构 □网架和索膜结构 □其它 应包括： 1、当一个工程项目中同时有多种结构时，其权重值按各自在项目中占的工程量比例进行分配。当砌体结构仅为填充墙时，只能占10%的权重值；当砖混结构时，砌体结构占60%的权重值。 2、单层轻钢结构厂房，混凝土结构占20%，钢结构占70%，砌体结构占10%的权重值。 3、有钢结构屋顶的混凝土框架结构，混凝土结构占80%，钢结构占10%，砌体结构占10%的权重值。 4、当有地下防水层时，其占工程结构质量5%的权重值。 5、基础数据（附检测报告）： 基础形式; 桩径（规格）; 桩数; 桩长; 持力层; 混凝土强度等级; 桩基检验型式、数量及结论. 静载/抗拔; 钻芯; 小应变; 超声波. 数量; 结论; 数量; 结论; 数量; 结论; 数量; 结论. 合格; 不合格; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. 锚杆. 静压预应力离心管桩. 人工挖孔混凝土灌注桩. 冲（钻）孔混凝土灌注桩. |
| 二、工程质量 特点评价 | □未使用国家明令淘汰的建材、设备、耗能高的产品及挥发性有害物质含量超标的产品。 □不均匀沉降结果为最大20，最小为2，差异沉降小于0.2%未超标，（混凝土、钢）结构强度达到原设计要求，且未发现影响结构裂缝。 □未发现地下防水出现渗漏现象。□未发生四级及以上的质量事故 1、地基及桩基工程 天然地基承载力：荷载板承载力检测3处，符合要求，地基强度、压实系数、注浆体强度质量检测,合格率94.5%。 复合地基承载力：荷载板承载力检测3处，承载力检测5根，符合要求，桩体强度、桩体干密度质量检测Ⅰ类桩90%，Ⅱ类桩10%。 桩基：PHC管桩单桩竖向抗压承载力检测5根，单桩竖向抗拔承载力检测3根，均符合设计要求，桩身质量检测Ⅰ类桩94.5%，Ⅱ类桩5.5%。 2、混凝土结构实体检验（应包括：钢筋保护层厚度检验的结构部位、构件数量、检验方法和验收符合规范10.1节和附录E的规定；钢筋保护层厚度检验的结构部位、构件数量、检测钢筋数量和位置等记录和资料应作为本表。） □砼梁、悬挑梁构件总数分别为1000、50个，检测部位（见报告），数量分别为20、25根，全部合格且小于0.8倍偏差值点为85%，为一档，、检测单位市监督站检测中心。 □板构件总数分别为300块，检测部位（见报告），数量分别为9块，全部合格且小于0.8倍偏差值点为85%，为一档，、检测单位市监督站检测中心。 3、钢结构： 焊缝内部质量：采用超声波检测（检测部位见报告、检测单位市监督站检测中心）20000米，检测10000米Ⅰ级焊缝探伤比例100%，检测10000米Ⅱ级焊缝探伤比例90%，返修率5%，质量评价为二档。 高强螺栓连接副紧固质量：采用扭矩法紧固检测（检测部位见报告、检测单位市监督站检测中心）20000点，检测好的点10000点心比例达50%，检测合格点10000点比例达50%，质量评价为三档。 网架挠度值：采用全站仪检测（检测部位见报告、检测单位市监督站检测中心）网架跨中挠度20点，全部符合规范要求， 18点挠度值小于允许值80%，2点挠度值小于允许值，合格达例达100%，质量评价为一档。 涂装质量检测：采用干漆膜测厚仪检测（检测部位见报告、检测单位市监督站检测中心）200点，检测好的点100点心比例达50%，检测合格点100点比例达50%，质量评价为三档。 4、验收： □分户验收情况： □按规定监理单位组织了对地基与基础、主体结构等分部工程质量验收，验收时未发现影响结构安全的质量缺陷；经施工企业自评、监理评定、建设单位组织验收，符合现行验评标准优良等级要求，未发现影响结构安全和使用功能的质量缺陷。 5、评价： □地基及桩基工程评分90%，结构工程评价得分92%，工程结构评分得分92%，质量控制资料完整，有关安全和功能的检测资料完整，主要功能项目的抽查结果符合要求，人工挖孔桩静载5根试验全部合格，桩身完整性质量检测：Ⅰ类桩94.5%、Ⅱ类桩5.5%、无Ⅲ类桩。 □现场质量保证条件优，性能检测达到设计和规范要求，质量记录完整，尺寸偏差及限值实测均合格，观感质量好，工程结构质量优良，单位工程质量符合现行评价标准优良等级要求，未发现影响结构安全和使用功能的质量缺陷。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、工程结构质量评价评分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 检查项目 |  |  | 地基及桩基工程评价得分 |  |  |  | 结构工程评价得分（含地下防水层） |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  | 应得分 |  | 实得分 |  | 应得分 | 实得分 |  |  |
| 1 |  | 现场质量保证条件 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 2 |  | 性能检测 |  |  | 35 |  |  |  | 30 |  |  |  |
| 3 |  | 质量记录 |  |  | 35 |  |  |  | 25 |  |  |  |
| 4 |  | 尺寸偏差及限值实测 |  |  | 15 |  |  |  | 20 |  |  |  |
| 5 |  | 观感质量 |  |  | 5 |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 6 |  | 合计 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 7 |  | 各部分权重值实得分 |  |  | A=地基及桩基工程评分×0.10= |  |  |  | B=结构工程评分×0.40= |  |  |  |
| 8 |  | 工程结构质量评分（P结）： 特色工程加分项目加分值（F）： P结=(A+B)/0.5＋F= P结=(A+B1+B2+B3)/0.5＋F= P结=(A+0.95×B+G)/0.5＋F= 注：B1——混凝土结构工程评价得分 B2——钢结构工程评价得分 B3——砌体工程评价得分 当有地下防水层时，P结=(A+0.95×B+G)/0.5＋F= □获部、省级及其以上科技进步奖，以及使用节能、节地、环保等先进技术获部、省级奖的工程可加0.5-3分 □获部、省级科技示范工程或使用先进施工技术并通过验收的工程可加0.5-1分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、工程结构评价小组意见 |  |  |  | 现场评价小组组长： |  |  |  |  |  |  |  |  |

附文件要求：

1、特色工程加分文件、桩基检测报告、钢筋保护层检测报告

2、桩基检测选桩会议纪要、钢筋保护层检测选构件会议纪要

3、桩基检测、钢筋保护层检测单位证明文件